## Slide 1
Особенности гравитационного разделения углей класса крупности
0,2-1 мм на гидросайзере
докладчик к.х.н., доцент Суслина Л.А.
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Кафедра обогащения полезных ископаемых

## Slide 2
Известно, что класс крупности углей
0,5-2 мм недостаточно эффективно обогащаются на любом аппарате, например, на спиральном сепараторе.

## Slide 3
Имеет смысл заменить спиральные сепараторы на обогатительных фабриках Кузбасса на гидросайзеры, следуя опыту ЦОФ «Печорской», где обогащение на гидросайзере столь успешно, что спиральные сепараторы решено демонтировать.

## Slide 4
На ЦОФ «Печорская» применяются для гравитационного обогащения углей размерами примерно 0,2-1 мм.

## Slide 5
Принцип действия

## Slide 6
Загружаемый угольный шлам поступает в сепаратор по касательной с помощью загрузочного колодца.

## Slide 7
Одновременно осуществляются восходящие потоки воды равнораспределенные по плоскости сечения гидросайзера.

## Slide 8
Средняя плотность загружаемого сырья меньше средней
Общий принцип разделения
плотности пустой породы, которая преимущественно опускается вниз, образуя взвешенный слой при закрытых клапанах разгрузки.

## Slide 9
Относительно крупные угольные частицы и тонкие шламы любой плотности уносятся восходящим потоком воды в концентрат.

## Slide 10
Частицы пустой породы, образующие взвешенный слой периодически выбрасываются через разгрузочный клапан.

## Slide 11
Открытие клапана происходит автоматически по сигналу
датчика-плотномера.

## Slide 12
Но есть проблема: гидросайзеры фактически являются также классификаторами.
В слив гидросайзера, а значит в концентрат, уходят не только угольные частицы, но и все тонкие шламы включая породные.

## Slide 13
Но есть проблема: гидросайзеры фактически являются также классификаторами.
В слив гидросайзера, а значит в концентрат, уходят не только угольные частицы, но и все тонкие шламы включая породные.

## Slide 14
Эта проблема легко решается отсечением шламового класса с помощью грохотов и центрифуг, обезвоживающих и обесшламливающих концентрат гидросайзера.

## Slide 16
Ряд условий, которые необходимо соблюдать при использовании гидросайзера для обогащения углей

## Slide 17
1. Загрузка угля.
Исключить попадание частиц крупнее 3 мм,

## Slide 18
Крупность до 3 мм!!!
Крупные частицы забивают форсунки подачи чистой воды, нарушают работу клапанов сброса отходов. Необходима равномерность питания по крупности. Недопустимы дырявые сита на грохотах!

## Slide 19
2. Подача чистой (1-3 г/л твердого) воды с постоянным давлением, а также минимизация в питании гидросайзера содержания тонких шламов.

## Slide 20
Необходимо минимизировать содержание тонких шламов в исходной пульпе, т.к…
вместе с легкой (угольной) фракцией в концентрат будут переходить все классы менее 150-250 мкм как угольные, так и породние!

## Slide 21
Необходима подача чистой (1-3 г/л твердого) воды с постоянным давлением Уже при 7 г/л процесс становится
не эффективным.
Повышается зольность концентрата.

## Slide 22
Важно подавать воду равномерно (без скачков) с постоянным давлением. Аппаратчики следят, чтобы зеркало пульпы было ровное.
Бурление не допускается!

## Slide 23
3. Подача воды через фильтр (исключить попадания щепы, ветоши)

## Slide 24
Для улавливания ветоши, щепы ставят перед трубой подачи воды в ГС фильтры, например, LACOS.

## Slide 25
4. Необходимо создание взвешенного слоя из тяжелых фракций, который не даст осесть на дно легким частицам и поддерживать значение плотности постоянной.

## Slide 26
Автоматическое управление процессом производится при помощи
1) регулирования расхода воды и
2) сброса отходов, который происходит автоматически при повышении уровня взвешенного слоя до уровня плотномера.

## Slide 27
Чем ниже взвешенный слой, тем ниже зольность концентрата. Аппаратчик устанавливает плотность взвешенного слоя и эта плотность поддерживается автоматически.
Как только плотность достигнет заданной, начинаются открываться клапаны для разгрузки отходов гидросайзера. Сброс идет 10-15 минут, далее клапаны закрываются до следующего сброса.

## Slide 28
Поступающая на обогащение пульпа вытесняет угольную фракцию в сливной желоб

## Slide 29
Ряд операций, которые необходимо проводить с целью понижения зольности концентрата гидросайзера

## Slide 30
1. Организовать удаление тонких классов из концентрата (обесшламливание) при обезвоживании в несколько этапов, например:
1) сгущение в гидроциклоне с удалением шламов через сливной патрубок;

## Slide 31
2) далее концентрат обесшламливается на грохоте;
3) затем шлам удаляется с фугатом центрифуги.

## Slide 32
Обогащение углей 0,2-1 мм в гидросайзере на ЦОФ Печерской

## Slide 33
ЦОФ Печорская.
Ситовый состав продуктов гидросайзера

## Slide 34
Понижение зольности концентрата гидросайзера достигается его обезвоживанием и обесшламливанием, что невозможно достичь при обезвоживании концентрата спиральных сепараторов.

## Slide 35
ЦОФ Печорская.
Сравнительная характеристика технологических показателей
отходов гидросайзера

## Slide 36
Спиральный сепаратор |  |  | Гидросайзер |  | 
Классы крупности, мм | Выход классов, % | Зольность отходов, % | Классы крупности, мм | Выход классов, % | Зольность отходов, %
2,0-3,0 | 0,43 | 81,7 | 2,0-3,0 | 0,31 | 83,8
1,4-2,0 | 5,38 | 82,6 |  |  | 
 |  |  | 1-2 | 30,58 | 83,7
1-1,4 | 16,42 | 82,8 |  |  | 
0,5 -1 | 37,33 | 77,3 | 0,5 -1 | 39,95 | 86,1
0,2 -0,5 | 31,38 | 68,2 | 0,2 -0,5 | 23,30 | 87,1
0,1-0,2 | 7,94 | 74,3 | 0,1-0,2 | 5,26 | 85,3
0,063-0,1 | 0,62 | 77,1 | 0,063-0,1 | 0,52 | 78,9
0,05-0,063 | 0,27 | 73,7 |  |  | 
 |  |  | 0,045-0,01 | 0,05 | 64,0
0-0,05 | 0,23 | 63,7 |  |  | 
 |  |  | 0-0,045 | 0,04 | 72,1
Итого: | 100,00 | 75,4 | Итого: | 100,0 | 85,5

## Slide 37
Вывод

## Slide 38
 | Необходимые условия | Причина
1 | Гидросайзеры хорошо работают на углях легкой, средней, возможно трудной обогатимости. Не работают на углях очень трудной обогатимости. | Большое количество сростков в углях трудной обогатимости не позволяют создать поддерживающий взвешенный слой
2 | Необходима подача чистой (1-3 г/л твердого) воды с постоянным давлением. | Повышенное количество шламов (глины) в оборотной воде повышает зольность концентрата
3 | Питание гидросайзера должно быть от 0,2 до 1 мм, не крупнее 3 мм | Забиваются разгрузочные клапаны и форсунки подачи чистой воды
4 | Необходимо минимизировать содержание классов менее 150-250 мкм в исходной воде | Вместе с легкой (угольной) фракцией в концентрат будут переходить все классы менее 150-250 мкм как угольные, так и породные!
5 | Зольность питания гидросайзера не должна быть низкой. | Не накапливается взвешенный слой тяжелых частиц из-за малого количества таковых